Veřejná zakázka s názvem:

Vertikální elektronová děla s příslušenstvím pro MBE soustavu (OP JAK - FerrMion)

Předmětem zadávacího řízení je dodávka 3 ks elektronových děl (e-beam evaporators) s příslušenstvím (kontrolér toku, shutter, napájecí zdroj) pro MBE soustavu* (Molecular Beam Epitaxy).

K odpařování kovů s vyšší teplotou tání, které jsou potřebné pro syntézu hybridních feroických materiálů, jsou požadována 3 elektronová děla s příslušenstvím. Elektronová děla budou namontována na dně vakuové komory MBE a budou směřovat ke středu komory k substrátu.

Růst hybridních filmů by měl probíhat při UHV tlaku, aby byla zaručena co nejvyšší čistota depozice a tím omezena kontaminace. Výkon elektronových děl by měl být nastavitelný tak, aby mohl mít také nízkou rychlost nanášení, aby bylo možné parametry depozice kontrolovat a upravovat během prvních růstových kroků.

* MBE soustava bude sloužit pro přípravu hybridních nanostruktur na bázi fullerénů a ferroických nanočástic. MBE systém bude tvořen velkoobjemovou vakuovou komorou s připojenou soustavou aktivních prvků, manipulátorem vzorků, monitorem tlouštěk a systémem pro lineární transfer vzorků.

Zadavatel stanovuje tyto minimální technické podmínky:

| Předmět plnění | Parametr / Požadované technické a funkční vlastnosti, hodnota | Konkrétní parametry nabízeného řešení, nebo dodavatel uvede zda splňuje ANO / NE | Nabízené řešení - přesný typ, part number, vedoucí k identifikaci (příp. odkaz na web) | Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH | Celková nabídková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektronová děla (3 ks) | UHV kompatibilní |  |  | …….. Kč | …….. Kč |
|  | Montážní příruba DN35CF-DN40CF (2,75" vnější průměr) nebo DN63CF (4,50" vnější průměr) |  |  |  |  |
|  | Vhodné pro odpařování žáruvzdorného materiálu (W, Ta, Mo), C, Pt, Cr, Pt, Fe atd. z tyčky (průměr 1 až 6 mm), a Au, Ag, Ni atd. z kelímku (s objemem mezi 0,25 ccm a 1 ccm) |  |  |  |  |
|  | Kontrolér pro řízení elektronového toku integrovaný s elektronovým dělem |  |  |  |  |
|  | Výkon elektronového děla 50 W-600 W (požadovaný rozsah výkonu, nebo i vice) |  |  |  |  |
|  | Vnitřní vodní chlazení |  |  |  |  |
|  | Manuální závěrka (shutter) s otočnou průchodkou |  |  |  |  |
|  | Kompatibilní napájecí zdroj pro 19” rack s kabely |  |  |  |  |
|  | Záruční lhůta min. 12 měsíců |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena (za 3 ks) včetně dopravy (v Kč bez DPH) | …….. Kč |
| Předpokládaná hodnota předmětu plnění včetně dopravy do sídla Zadavatele (v Kč bez DPH) | 1 115 000 Kč |

Pozn.: dodavatel povinně vyplní všechna žlutě podbarvená pole

___________________________________________

podpis oprávněné osoby za dodavatele